|  | ООО «ТК «Теплая керамика» г . Чебоксары, ул. Университетская, д.20/1, оф.7 +7(8352)202-201, 660-670 +7 (917) 664 73 01 21.tkeramika.ru |
| --- | --- |

30.03.2016 г.

ПРАЙС- ЛИСТ

НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА КОНСТРУКТИВНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО (НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ) ГОСТ-25485-89

| Эскиз | Длина мм. | Высота мм. | Ширина мм. | Плотность Кг/м3 | Класс прочности | Цена руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 | 200 | 200 300 400 | D400 D500 D600 | B1.5 B2.5 B3.5 | 3400 |
|  |  |  |  |  |  | 3400 |
|  |  | 300 |  |  |  | 3400 |
|  | 600 | 300 | 100 150 | D500 D600 | B2.5 B3.5 | 3400 |

Таблица данных по газобетонным блокам

| Марка и класс прочности | Размеры блока, мм | Кол-во на поддоне | Кол-во в 1 м3, шт. | Масса 1 блока, кг. | Масса 1уп-ки, кг. | Объём 1 блока. | Кол-во м2 в 1 м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина*высота*ширина | Шт. | м3 |  |  |  |  |  |
| D 600 B3.5 | 600*200*200 | 60 | 1,44 | 41.66 | 14,4 | 864 | 0.024 | 5 |
|  | 600*200*300 | 40 | 1,44 | 27.77 | 21,6 | 864 | 0.036 | 3.3 |
|  | 600*200*400 | 30 | 1,44 | 20.83 | 28,8 | 864 | 0.048 | 2.5 |
|  | 600*300*100 | 80 | 1,44 | 55.55 | 10.8 | 864 | 0.018 | 10 |
|  | 600*300*150 | 48 | 1,30 | 37.03 | 16,25 | 780 | 0.027 | 6.67 |
|  | 600*300*200 | 40 | 1,44 | 27.77 | 21,6 | 864 | 0.036 | 5 |
|  | 600*300*300 | 24 | 1,30 | 18.51 | 32,5 | 780 | 0.054 | 3.33 |
|  | 600*300*400 | 18 | 1,30 | 13.51 | 43,3 | 780 | 0.072 | 2.43 |
| D 500 B 2.5 | 600*200*200 | 60 | 1,44 | 41.66 | 12 | 720 | 0.024 | 5 |
|  | 600*200*300 | 40 | 1,44 | 27.77 | 18 | 720 | 0.036 | 3.3 |
|  | 600*200*400 | 30 | 1,44 | 20.83 | 24 | 720 | 0.048 | 2.5 |
|  | 600*300*100 | 80 | 1,44 | 55.55 | 9 | 720 | 0.018 | 10 |
|  | 600*300*150 | 48 | 1,30 | 37.03 | 13,5 | 650 | 0.027 | 6.67 |
|  | 600*300*200 | 40 | 1.44 | 27.77 | 18 | 720 | 0.036 | 5 |
|  | 600*300*300 | 24 | 1,30 | 18.51 | 27 | 650 | 0.054 | 3.33 |
|  | 600*300*400 | 18 | 1,30 | 13.51 | 36 | 650 | 0.072 | 2.43 |
| D 400 B 1.5 | 600*200*200 | 60 | 1,44 | 41.66 | 9,6 | 576 | 0.024 | 5 |
|  | 600*200*300 | 40 | 1,44 | 27.77 | 14,4 | 576 | 0.036 | 3.3 |
|  | 600*200*400 | 30 | 1,44 | 20.83 | 19,2 | 576 | 0.048 | 2.5 |
|  | 600*300*200 | 40 | 1.44 | 27.77 | 14,4 | 576 | 0.036 | 5 |
|  | 600*300*300 | 24 | 1.30 | 18.51 | 21,6 | 520 | 0.054 | 3.33 |
|  | 600*300*400 | 18 | 1,30 | 13.51 | 28,3 | 520 | 0.072 | 2.43 |
| Марка | Прочность | Теплопроводность |
| D400 | 1.5-2.0 МПа(15-20 кг/см2) | 0,12 Вт/м*К |
| D500 | 2,5-3,0 МПа(25-30 кг/см2) | 0,14 Вт/м*К |
| D600 | 3,0-4,0МПа(30-40 кг/см2) | 0,16 Вт/м*к |

Производитель «Феникс» г. Ульяновск. Цены указаны с учетом НДС и полной загрузки автотранспорта. Срок изготовления до 2-х недель.